|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El Condor referenciamunka**   |  |  | | --- | --- | | Beérkező levelek | x |   https://plus.google.com/u/0/_/focus/photos/public/AIbEiAIAAABECMqYwJm2yoSJzQEiC3ZjYXJkX3Bob3RvKihmMjBiOTY2NDQyYzlhMTA1YzEzYTVmMGZmNGI3Yjc2NTI0MzFmMGVkMAHherNAlWhdvl-hmZxreBVJXU-MPg?sz=48   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Tóth László** | | 21:03 (13 órája) |  |  | | |  | | --- | | címzett: saját magam; Sántha  https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif | | | |   **3 300 kg/m3 test-tömegű súlyú sugárvédő - szuper nehézbeton keverés-bedolgozás referencia munka**  **Mixing-incorporating radiation protective self-compacting heavy conrete with body mass of 3,300 kg/m3 - reference work**  Helyszín: Budapest, IX. ker. Illatos u. 9. (GAMMA KFT. Katonai mérőműszer gyártó)  **Site: Budapest, District 9, Illatos u. 9. (GAMMA KFT. Paramilitary indicator producer)**  Megrendelő: EL CONDOR KFT.  B**uyer: EL CONDOR KFT.**  A betonnal szemben támasztott egyetlen követelmény, a megrendelő részéről: ~3tonna/m3.  **The only condition by the Buyer towards concrete: ~3 metric ton/m3.**  Eredeti beton receptet készítette: Dr. Salem Georg Nehme BME. Docense.  **The original concrete formula ws mady by Dr. Salem Georg Nehme, Accociate Professor of Budapest Polytechnic**  A betonkeverését a TBG HUNGARIA dunakeszi keverőtelepén végeztük. A keverést és a beton konzisztencia beállítását Sántha Béla és a keverőtelep vezetője Papp József felügyelte.  **The mixing was made on the Mixing Site of TBG HUNGARIA in Dunakeszi. Mr. Béla Sántha and Mr. József Papp, Chief of the Mixing Estate supervised the adjustment of the concrete consistence.**    A terülés vizsgálat eredménye 36 cm. Ilyen terüléssel nem bedolgozható a beton ezért szükségessé vált az eredeti recept módosítása. A beállítás után a készbetont PUMIX (beton keverő és pumpa ) gépkocsival szállítottuk a bedolgozás helyszínére.  **The test result of concrete floating: 36 cm. With that floating rate, the concrete can not be incorporated, thus, the original furmula needed to be changed, After adjustment, we transported the ready-mixed concrete with PUMIX (concete mixer and pump) conveyance to the incorporation site.**  Az elkészítendő monolit fal mérete 5,3m x 2,5m x 0,4m, az ilyen vastagságú falhoz és az ilyen súlyú betonhoz megerősített zsaluzatra van szükség.  **The measures of the monolithic wall to be made: 5,3m × 2,5m × 0,4m. For that wall thickness, reinforced formwork is needed.**  A bedolgozás 5 órát vett igénybe, közelítőleg 30-40 cm-es rétegenként vibrálni kellett.  **The incorporation took 5 hours, after every ca. 30-40 cm stratum had to be vibrated.**  A kiemelkedés elleni biztosítás, a mennyezethez való kitámasztás jól látható. **The protection against protrusion, thw stringing to the ceiling is visible.**  A sűrű anyag a kifolyás után megszakad, „cseppekre”.  **The thick material discontinues after effluence, "on dops"**  A fal felső éle simítás után  **The upper edge of the wall after finishing**  Mellékletek a következők lesznek:  **Attachments:**  1. Árajánlatunk  **1. Quotation**  2. A megrendelés  **2. Order**  3. prof. Sálem eredeti receptje  **3. Original Formula from Prof. Salem**  4. Módosított recept  **4. Modified Formula**  5. PUMIX szállítólevele (ez igazolja a m3 súlyt)  **5. PUMIX Delivery Note (that confirms the m3 weight)**  6. Törési jegyzőkönyv (TBG)  **6. Fracture Protocol (TBG)**  7. Számlánk  **7. Invoices**  8. Sugárzási jegyzőkönyv  **8. Radiation Protoco**  Varga István  A kiszállított beton mennyisége 5,75 m3 a súlya 19,38 tonna, így 3,37 tonna/m3 súlyú a beton.  **The quantity of the concrete delivered is 5,75 m3, its weight 19,38 ton, thus, the concrete is as large as 3,37 tonna/m3.**  2017. február 18. 11:16  ​  Varga  ​  ​  István  ​  írta, <[vargawistvan@gmail.com](mailto:vargawistvan@gmail.com)>:  --  Varga István  https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/profile_mask_2x.png   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Varga István | |  | | --- | | Kedves Lacikam! Koszonom! Pista Az iPhone-omról küldve Továbbított üzenet kez... | | 21:51 (12 órája) | |  | | |   https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/profile_mask_2x.png   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Varga István <vargawistvan@gmail.com>** | | 9:21 (1 órája) |  |  | | |  | | --- | | címzett: Sántha  https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif | | | |   https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif   |  |  | | --- | --- | | https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/no_photo.png | Kattintson ide a Válasz vagy a Továbbítás lehetőség választásához |   14,77 GB (98%)/15 GB használatban  [Kezelés](https://www.google.com/settings/u/0/storage?hl=hu)  [Feltételek](https://www.google.com/intl/hu/policies/terms/) - [Adatvédelem](https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/)  Legutóbbi fióktevékenység: 0 perce  Részletek | | |  | https://plus.google.com/u/0/_/focus/photos/public/AIbEiAIAAABECMqYwJm2yoSJzQEiC3ZjYXJkX3Bob3RvKihmMjBiOTY2NDQyYzlhMTA1YzEzYTVmMGZmNGI3Yjc2NTI0MzFmMGVkMAHherNAlWhdvl-hmZxreBVJXU-MPg?sz=48https://plus.google.com/u/0/_/focus/photos/public/AIbEiAIAAABECJ2V863_7vL60QEiC3ZjYXJkX3Bob3RvKigzMjllMDQ4ZTI5NDgyMGNhNzYwYTY1Yzg3NjQ0M2Y4ZGRkOGYyZDlkMAGLs-FzovmRWPEPWCubs9K1enL3Rw?sz=48  További 1   |  |  | | --- | --- | | Tóth László profilfotója | Tóth László | |  | |  |   Részletek megjelenítése |
| |  | | --- | | **Tóth László** | | febr. 20. (1 napja) |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | címzett: saját magam; Sántha  https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif | |   Dr. Vermes György   Tárgy: nehézbeton összeállitása valamint annak szállítása és bedolgozása  Ajánlatuk alapján 497.000FT + ÁFA  A szállítást 2008 12 20. szeretnénk kérni.  Szállítási cím: GAMMA MŰSZAKI ZRT  Budapest 1097 Illatos út 9.  Fizetési mód: A helyszínen, szállításkor előleg: 100.000 FT + ÁFA                       A különbözetett utalásal 2008 12 23.-i határidővel teljesítjük.   Tisztelettel: Zöld Tibor                    EL CONDOR KFT  Mobil: 30/ 521 4308    Budapest, 2008 12 16  Dr. Vermes György  Subject: Compilation, transport, incorporation of heavy concrete  On the basis of your offer: 497,000 HUF + VAT  Demand for delivery: 20 December 2008  Delivery address: GAMMA MŰSZAKI ZRT. 1097 Budapest, Illatos út 9.  Payment:: On the spot, on delivery  Advance payment: 100,000 HUF + VAT. Margin through transfer until 23 December 2008    Sincerely, Zöld Tibor  EL CONDOR Kft.  Mobile: [+36 30 521 4308](tel:+36%2030%20521%204308)  16 December 2008, in Budapest  Minta neve: - Name of sample  Barit MIX 36 mikron - Barit MIX meal 36 micron  Barit I 0-12 mm - Barit I 0-12 mm  Barit MIX II 0-0,09 mm - Barit MIX II 0-0,09 mm  Barit MIX 00-0,06 mm - Barit MIX 00-0,06 mm  Okker őrlemény - Ocra grinding  Felező rétegvastagság - Median thickness of a layer  Tizedelő rétegvastagság - Decimating thickness of a layer  Sugárvédelmi szempontból a Baritliszt, Baritmix-8 mm feletti és a Baritmix-I minta látszik legígéretesebbnek.  Concerning ray protection, the samples of the Barit meal, the Baritmix above 8 mm and the Baritmix-I seem to be most promising.  Prof. Dr István Batthyany  Szegedi Tudományegyetem - University of Science  Sugárvédelmi Laboratórium - Laboratory of Radiation Protection | | |
| **Új fejlesztésű (2008) sugárvédő nehézbeton előállításának anyagköltségei**   |  |  | | --- | --- | | Beérkező levelek | x |   https://plus.google.com/u/0/_/focus/photos/public/AIbEiAIAAABECMqYwJm2yoSJzQEiC3ZjYXJkX3Bob3RvKihmMjBiOTY2NDQyYzlhMTA1YzEzYTVmMGZmNGI3Yjc2NTI0MzFmMGVkMAHherNAlWhdvl-hmZxreBVJXU-MPg?sz=48   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Tóth László** | | Melléklet21:53 (13 órája) |  |  | | |  | | --- | | címzett: saját magam; Sántha  https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif | | | |   Új fejlesztésű (2008) sugárvédő nehézbeton előállításának anyagköltségei  (csak Baritmix (R) segédanyaggal, sörét nélkül)  **Material Costs of the Production of Radiation Protective Heavy Concrete (2008)**  **(only mit Baritmix (R) Material, without** [**buckshot**](http://regiszotar.sztaki.hu/dict_search.php?M=1&O=HUN&E=1&C=1&A=0&S=H&T=1&D=0&G=0&P=0&F=0&MR=100&orig_lang=ENG%3AHUN%3AEngHunDict&orig_mode=1&orig_word=s%C3%B6r%C3%A9t&flash=&sid=bb1c2737fdc540f2d99b82621dfa42a4&vk=&L=ENG%3AHUN%3AEngHunDict&W=buckshot)**)**  Hozzávaló **- Components**  Típus/frakció **- Type/ Fraction**  Súly (kg/m3) **- Weight (kg/m3)**  Térfogat (l/m3) **- Cubage (l/m3)**  Ár (€) **- Price (€)**  Adalékanyag **- Admixture**  Magnetit-liszt **- Magnetite meal**  Cement **- Cement**  Víz **- Water**  Levegő **- Air**  Összesen **- Altogether**  ---------- Továbbított levél ---------- Feladó: **István Varga** <[vargawistvan@gmail.com](mailto:vargawistvan@gmail.com)>  ​Elküldve  : 2017. február 18. 11:16 Tárgy: Lacikám! Bocs lemaradt a csomagból a legfontosabb anyag, amibe bele kellene angolul írnia fordítást! Nem kell szerkesztened semmi! Köszönöm Pista Címzett: Tóth László <[tolasz@gmail.com](mailto:tolasz@gmail.com)>  https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif  5 melléklet  https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/profile_mask_2x.png   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | István Varga | |  | | --- | | Köszönöm Laci! ---------- Továbbított levél ---------- Feladó: Tóth László <t... | | Melléklet22:19 (12 órája) | |  | | |   https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/profile_mask_2x.png   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Varga István <vargawistvan@gmail.com>** | | Melléklet9:23 (1 órája) |  |  | | |  | | --- | | címzett: Sántha  https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif | | | |    Béla! Kérlek szerkesszed bele a magyar szövegbe a. Laci angol fordítását ! Köszönöm István   Az iPhone-omról küldve  Továbbított üzenet kezdete:  **Feladó:** Tóth László <[tolasz@gmail.com](mailto:tolasz@gmail.com)> **Dátum:** 2017. február 20. 21:53:08 CET **Címzett:** Varga István <[vargawistvan@gmail.com](mailto:vargawistvan@gmail.com)> **Másolat:** Sántha Béla <[santhabela@gmail.com](mailto:santhabela@gmail.com)> **Tárgy:** **Új fejlesztésű (2008) sugárvédő nehézbeton előállításának anyagköltségei**  https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif  5 melléklet   |  |  | | --- | --- | | https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/no_photo.png | Kattintson ide a Válasz vagy a Továbbítás lehetőség választásához |   14,77 GB (98%)/15 GB használatban  [Kezelés](https://www.google.com/settings/u/0/storage?hl=hu)  [Feltételek](https://www.google.com/intl/hu/policies/terms/) - [Adatvédelem](https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/)  Legutóbbi fióktevékenység: 0 perce  Részletek |  | https://plus.google.com/u/0/_/focus/photos/public/AIbEiAIAAABECMqYwJm2yoSJzQEiC3ZjYXJkX3Bob3RvKihmMjBiOTY2NDQyYzlhMTA1YzEzYTVmMGZmNGI3Yjc2NTI0MzFmMGVkMAHherNAlWhdvl-hmZxreBVJXU-MPg?sz=48https://plus.google.com/u/0/_/focus/photos/public/AIbEiAIAAABECJ2V863_7vL60QEiC3ZjYXJkX3Bob3RvKigzMjllMDQ4ZTI5NDgyMGNhNzYwYTY1Yzg3NjQ0M2Y4ZGRkOGYyZDlkMAGLs-FzovmRWPEPWCubs9K1enL3Rw?sz=48  További 1   |  |  | | --- | --- | | Tóth László profilfotója | Tóth László | |  | |  |   Részletek megjelenítése |